# ОКП 229700                                                        Группа Д 93

Утверждаю:

Ген. директор ООО «Джетта»

____________Йорданов Ю.И.

«29» апреля  2016год.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«Тара потребительская полимерная для рассады в открытом и закрытом грунте, применяемые в тепличных, фермерских и личных хозяйствах»

ТО 2297-007-54538552-2007

Дата введения с 29.04.2016 года.

Разработано:

ООО «Джетта»

Начальник  производства

__________ Потапова Н.А.

29 апреля 2016год.

г.Щекино

Настоящее техническое описание распространяется на пластмассовую тару, полученную методом термоформования или литья, изготовленную из полимерных материалов, разрешенных к применению МЗ РФ, предназначенную для упаковки и хранения рассады в открытом и закрытом грунте, применяемые в тепличных, фермерских  и личных хозяйств.

- Общие технические требования.

1.1. Пластмассовая тара должна изготовляться в      соответствии с требованиями ГОСТ Р 50962-96, настоящего технического описания, чертежей и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

1.2. Материалы, применяемые для изготовления потребительской полимерной тары, должны быть разрешены к применению Госсанэпиднадзором Министерства здравоохранения РФ.

1.3. Применение производственных отходов из полимерных материалов для изготовления тары, предназначенной для контакта с непищевыми продуктами,  допускается.

1.4. Размеры и  форма изделия определяются формирующим инструментом и указаны в чертежах изделия.

1.5. Внешний вид наружной поверхности изделия должен удовлетворять требованиям ГОСТ Р 50962-96.

1.6. На внутренней поверхности не допускаются выступы от литников над опорной поверхностью, выступы и углубления от выталкивателей и вставок более 0,5мм, а от литников более 1,0мм.

1.7.Элементы формирующего инструмента, оформляющие внутреннюю поверхность изделия, должны иметь шероховатость поверхности не менее 9-10 классов чистоты по ГОСТ 2789.

1.8. По показателям качества изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50962-96.

1.9. Количество миграции вредных веществ, мигрирующих из полимерной тары в модельные растворы, должны соответствовать требованиям СанПин 42-123-4240-86.

«Санитарные нормы. Допустимые количества (ДКМ), химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с непищевыми продуктами и методы их определения».

- Требования к сырью и материалам.

2.1. Для изготовления полимерной потребительской тары применяются различные материалы,  разрешенные органами Госсанэпиднадзора МЗ РФ.

2.2. Для изготовления полимерной тары  применяется:

- полипропилен по ГОСТ 26996 и НД;

- полистирол УПМ по ГОСТ 16337 и по НД;

- ПЭТ

- Маркировка.

3.1. На каждое изделие наносят маркировку, содержащую наименование изготовителя изделия и применяемый материал.

3.2.Маркировку наносят методом формирования.

3.3.Маркировка должна быть четкой,  ясной и легко читаемой.

3.4. Содержание маркировки должно соответствовать ГОСТ Р 51760-2001.

4.Упаковка.

4.1.Полимерная потребительская тара должна быть упакована  на паллет в полимерной упаковке.  по ГОСТ 17811. Масса брутто должна быть не более 150 кг.

4.2. Полимерная упаковка состоит из стрейч-пленки,

обмотанной вокруг поддона с изделиями с помощью паллетоукладчика.

5. Правила приемки.

5.1. Правила приемки полимерной потребительской тары осуществляются  по ГОСТ 51760-2001.

6. Методы испытания.

6.1. Методы испытания полимерной потребительской тары производятся по ГОСТ 51760-01.

7. Транспортировка и хранение.

7.1. Полимерную  потребительскую тару транспортируют всеми видами  крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на все виды транспорта.

7.2. Полимерная потребительская тара хранится в крытых сухих складских помещениях на расстоянии 1 метра от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и прямых солнечных лучей.

8. Требования безопасности.

8.1. Требования безопасности к полимерной потребительской таре должны соответствовать ГОСТ Р 51760-2001 п.6.

8.2. Переработка полимерных материалов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.030 и в соответствии ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.

9. Требования охраны окружающей среды.

9.1 Требования охраны окружающей среды для потребительской полимерной тары должны соответствовать ГОСТ Р 51760-01.

10. Гарантии изготовителя.

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям  ГОСТ Р 51760-2001 с соблюдением условий упаковки, транспортировки и хранения.

10.2. Гарантийный срок 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть, но не более 15 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.